## Slide 1: Theoretical Study of Chalcopyrite CuInTe2 as Thermoelectric(TE) materials
2014/7/2
Yoshida lab
Shun Miyaue
thermoelectric (TE) : 熱電

## Slide 2: Contents
1.Introduction
●thermoelectric
●motivation
2.CuInTe2
●introduction for CuInTe2
3.formation energy (calculation)
4.phase diagram
5.sammery & Future Work
Notes: 熱電のイントロとモチベーションについて話し、実際どのような物質を計算していくか(なぜその物質なのか)について話します。
cuinte2の性質について話したあと、 その性質・結晶構造をを評価・判断するために計算を行った。 そのことをメインで話す。

## Slide 3: thermoelectric effect
1.Introduction
Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
Kelvin formula
Thomson effect
(α:thomson coefficient)
relationship
between S & Π
Thermal energy
electric energy
direct conversion
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
場所によって温度の異なる導体に電流を通じたとき，その部分にジュール熱以外に熱が放出または吸収される現象。単位時間に発生する熱量は電流の強さと温度差の積に比例し，電流の向きを逆にすると放出と吸収が入れ替わる
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。熱力学１、２法則。

## Slide 4: motivation
1.Introduction
○advantage
・No mechanical parts
→ durability for many years.
・No requirement refrigerant fluids and related chemicals & reuse waste heat.
→ environmental harmonics
○problem
・low efficiency (efficiency = 10%)
・toxic potential
・rare metal
http://www.jst.go.jp/pr/info/info951/
http://product.rakuten.co.jp/product/-/199be25f4b205fc73d09795a50582b56/?sc2id=gmc_211752_199be25f4b205fc73d09795a50582b56&scid=s_kwa_pla
Notes: 今まで見た通り熱電とは熱と電気を直接的に変換するようなマテリアルであり、 発電機や冷蔵・冷温庫として使われています。
利点としては、長年使える＆環境調和性。
ただし問題点としては効率が低いことと、コストが高いこと。
目標は30％

## Slide 5: dimensionless figure of merit
1.Introduction
(ZT=1 → Carnot efficiency 10%)
G. Jeffrey Snyder et al., Nature Materials 7(2008)105-114
σ:electric conductivity
κ:thermal conductivity
S:Seebeck coefficient
Notes: では、実際どのように評価するか。
熱電では無次元の性能指数の量としてZTというものを用いる・ ZT=１のとき変換効率は１０％ほど。
（口で説明）ZT=1なら変換効率が10%。現在使われている物質と置き換わるにはZT3以上。
metal はσ○ κ× S×
insulator σ× κ○ S○
現在実用されているもので、最も有名なものがBiTe とSbTeのぺあ

## Slide 6: dimensionless figure of merit
1.Introduction
(ZT=1 → Carnot efficiency 10%)
approach to large ZT
impurity/vacancy → κL・・・small
low dimension → S・・・large
空孔型欠陥
Notes: 不純物によりフォノン散乱。
次元を下げる。
熱を通しにくい。電気を通しやすい物質。

## Slide 7: calculation methods
2.CuInTe2
●electronic structure
・FLAPW (Full-potential Linearized Augmented Plane Wave ) method
・DFT/LDA
cutoff energy = 24.0[Hr]
lmax = 7 (spherical wave)
K-point = 432 in 1st B.Z
● formation energy
VASP ・PAW method ・DFT/LDA
k-point =126 in 1st B.Z
Notes: LDAの効果で小さくなる。 →
・多体効果をうまく表現できない。
・Cuのd軌道が局在していることをうまく表現できない。

## Slide 8: CuInTe2
●structure
chalcopyrite structure
a= 6.189Å ,c= 12.391Å
Eg=1.02[eV]
2.CuInTe2
CuInTe2(chalcopyrite)
1 2 3 4 5 6
Ⅳ Si The diamond structure
Ⅱ Ⅵ ZnTe The zincblende structure
Ⅰ Ⅲ Ⅵ2 CuInTe2 The chalcopyrite structure
Cu
In
Te
Notes: zinc blend を２つ。
層構造になってる？

## Slide 9: CuInTe2
2.CuInTe2
・previous work[1]
[1]Ruiheng Liu,Lili Xi,Huili Liu,Xun Shi,Wenqing Zhang and Lidong Chen
Chem.Commun.,2012,48,3818-3820
ZT=1.18(850K)
P-type semiconductor
Notes: Cuが抜けやすい(キャリアを稼ぐ方法)。→ホールドーピング。 Cu > Cu+1 + e
p型。 実験事実としてこのようなものがあり、ZT,Sはこんな感じ。

## Slide 10: CuInTe2
2.CuInTe2
・Chalcopyrite
CuInTe2
→ [2Vcu + Incu]
→ Cu1-x□2x/3Inx/3Te2
Cu → Cu+ + e-
Vcu (Cu vacancy) - accepter
□=Vcu=Cu-vacancy
Cu
In
Te
Cu
In
Te
Cu-vacancy
InCu
Notes: Cuが抜けやすい(キャリアを稼ぐ方法)。→ホールドーピング。 Cu > Cu+1 + e
Cu

## Slide 11: Electronic Structure of CuInTe2
2.CuInTe2
anti-bonding state
bonding state
non-bonding state
Notes: Cu 抜けやすい
反結合が全部バレンスにおるから。
（ Cu はd10やから ）

## Slide 12: Formation energy
3.calculation
crystal structure including impurity/vacancy ← formation energy
formation energy is defined by the follow eq.
Notes: エネルギーはトータルエネルギー
μはケミカルポテンシャル。
αはターゲットにしている系のtoalenergy

## Slide 13: Formation energy
3.calculation
formation energy is defined by the follow eq.
reservoir(熱浴)
supercell
Te
Te
Cu
In
Notes: エネルギーはトータルエネルギー
μはケミカルポテンシャル。
αはターゲットにしている系のtoalenergy

## Slide 14: formation energy (形成エネルギー)
3.calculation
It is easy to create Cu-vacancy.
I calculated the formation energy of Cu-Vacancy (q=0).
μ

## Slide 15: phase separation
3.calculation
●mixing energy is defined by the follow eq.
phase separating - spinodal & binodal line
●entropy & free energy
spinodal line --- locus of inflection point(∂2F/∂x2 =0) of F(x)
binodal line --- locus of tangent point of common tangent
軌跡 変曲点
接点 共通接線
Notes: mixing energy はこのような式でかけます。 簡単に言うと、ΔEが正の場合相分離した方がエネルギーが低く安定である。 ΔEが負の場合、混ざり合った方が安定であるということである。

## Slide 16: phase separation
3.phase diagram
e.g.Cu(In1-xGax)S
第一原理計算によるカルコパイライト ベース太陽電池材料のデザイン
吉田研 谷義政 2012 master thesis
Notes: mixing energy はこのような式でかけます。 簡単に言うと、ΔEが正の場合相分離した方がエネルギーが低く安定である。 ΔEが負の場合、混ざり合った方が安定であるということである。

## Slide 17: Summary & Future work
4.summary
・From formation energy,
I found that it is easy to create Cu-vacancy.
From spinodal & binodal-line,
I’ll try to indicate that the possibility of phase-separating.
we can control the phase-separating in thermal
non-equilibrium state.
Thus, We can expect the large ZT.
Notes: 今見てきたmixing energy と formation energy でCuInTeについて何がわかるのか。
cuinteはVcuを作りやすくまた相分離したほうが安定であるので、
自然にホールができ、(natural vacancy)
図のように(１〜２次元)の構造を期待できるので、熱電特性がより高いものが目指せるのではないかと考えられる。

## Slide 18: Summary & Future work
・ I’ll perform supercell method of CuInTe2 including vacancy defects and estimate thermoelectric property.
→ Band Theory + Boltzmann Equation
(VASP /Quantum Espresso + BoltzWann)
→ Thermal properties for Chalcopyrite compounds.
my goal,
I’ll design new materials like chalcopyrite structure.
5.future work
Notes: バンド計算から出たものを、ボルツマン方程式に射影して、S,σ,κ の計算をする。

## Slide 19: formation energy (形成エネルギー)
3.calculation

## Slide 20: formation energy (形成エネルギー)
3.calculation
It is easy to create Cu-vacancy.
I calculated the formation energy of Cu-Vacancy (q=0).

## Slide 21: thermoelectric effect
1.Introduction
heat
TE use as generator or refrigerator
electricity
direct conversion
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
場所によって温度の異なる導体に電流を通じたとき，その部分にジュール熱以外に熱が放出または吸収される現象。単位時間に発生する熱量は電流の強さと温度差の積に比例し，電流の向きを逆にすると放出と吸収が入れ替わる
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。熱力学１、２法則。

## Slide 22: motivation
1.Introduction
○problem
・low efficiency (efficiency = 10%)
・toxic potential
・rare metal
our goal ： conversion efficiency ~30%
G. Jeffrey Snyder et al., Nature Materials 7(2008)105-114
Notes: 重金属、なまり アンチモン
希土類 イットビリウム

## Slide 23: Electronic Structure of CuInTe2
3.calculation
Cu-3d,In-5p,Te-5p
p-d hybridization
S orbitals
band DOS

## Slide 24: calculation
●previous work[1] compearison
2.CuInTe2
Chart: Seebeck
| 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0
1hour(exp) | 383.764 | 394.677 | 405.848 | 413.024 | 414.297 | 394.272 | 368.281 | 334.03 | 312.411 | 294.759 | 285.776 | 287.049
Sxx(calc) | 457.459 | 477.012 | 490.841 | 498.241 | 496.117 | 480.824 | 450.843 | 408.484 | 358.748 | 306.544 | 254.983 | 205.483
Szz(calc) | 446.146 | 467.489 | 481.852 | 487.082 | 478.429 | 451.157 | 404.652 | 344.471 | 279.554 | 217.564 | 162.721 | 116.375
・calculation Smax ・previous work
Sxx = 498.2(μV/K) (450K) Smax=414.3(μV/K)(500K)
Szz = 487.0(μV/K) (450K)
Notes: 300Kにおけるσの値をあわせている。そこからの計算は先ほど見せた通り、L00の計算をしている。
概形(ピーク)は同じ、オーダーおなじ
Power factorの差はσの差

## Slide 25: chalcopyrite structure
2.CuInTe2
・CIS (CuInSe2/CuInS2)
use as solar cell.
CIGS (Ga doping)
phase separating
→ low dimension
第一原理計算によるカルコパイライト ベース太陽電池材料のデザイン
吉田研 谷義政 2012 master paper
Cu1-x□xInTe2 ?
Notes: また、カルコパイライト構造では太陽電池で期待の大きいCISという物質があります。
この物質は相分離することがわかっています。
CuInTe2も相分離して、次元を低くすることが期待されている。
この二つについて計算、考察。
さらに、どのような構造になるかまで考えていけたらいいなー。

## Slide 26: thermoelectric effect
1.Introduction
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
場所によって温度の異なる導体に電流を通じたとき，その部分にジュール熱以外に熱が放出または吸収される現象。単位時間に発生する熱量は電流の強さと温度差の積に比例し，電流の向きを逆にすると放出と吸収が入れ替わる
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。

## Slide 27: thermoelectric effect
1.Introduction
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
n
p
metal
Heat input
e e
I
I
∇T
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
場所によって温度の異なる導体に電流を通じたとき，その部分にジュール熱以外に熱が放出または吸収される現象。単位時間に発生する熱量は電流の強さと温度差の積に比例し，電流の向きを逆にすると放出と吸収が入れ替わる
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。

## Slide 28: thermoelectric effect
1.Introduction
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
2 Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
場所によって温度の異なる導体に電流を通じたとき，その部分にジュール熱以外に熱が放出または吸収される現象。単位時間に発生する熱量は電流の強さと温度差の積に比例し，電流の向きを逆にすると放出と吸収が入れ替わる
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。

## Slide 29: thermoelectric effect
1.Introduction
n
p
metal
e e
Iinput
absorption of heat
evolution of heat
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
2 Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
Notes: ペルチエ効果。
ゼーベック効果とは逆の反応で、インプットとして電流を流すと接合部において熱流が発生するというものである。
(アニメーション)
このように電流を流すと接合部において吸熱発熱がおこる。

## Slide 30: thermoelectric effect
1.Introduction
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
2 Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
3 Thomson effect
(α:thomson coefficient)

## Slide 31: thermoelectric effect
1.Introduction
1 Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
2 Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
3 Thomson effect
(α:thomson coefficient)
Heat input
e e
E
E
Iinput
evolution of heat
absorption of heat
Notes: トムソン効果。
熱を加えてキャリアを発生させることで、図のように内部電場が発生する。 その内部電場が発生した状態で電流を流すと電流の向きと電場の向きに従い、発熱・吸熱がおこる。

## Slide 32: previous work[1]
CuInTe2 has
good thermoelectrical properties
higher than any other un-doping diamond
zenc-blende structual compound
2.CuInTe2
annealing time | s(μVK-1) | σ(Ω-1m-1) | κ(Wm-1K-1) | p(1018 cm-3)
1hour | 384 | 3502 | 5.4 | 1.87
3days | 273 | 8242 | 5.9 | 5.75
7days | 254 | 14431 | 6.0 | 10.6
ZT=1.18(850K)
at 300K
[1]Ruiheng Liu,Lili Xi,Huili Liu,Xun Shi,Wenqing Zhang and Lidong Chen
Chem.Commun.,2012,48,3818-3820
Notes: ドーピングしてないジンクブレンド構造の中では最大の値が出た（実験で）
下の表の値はあとの計算で使う。
σとホール濃度はどんどん増えていることを言っておく。