## Slide 1: Theoretical Study of Chalcopyrite CuInTe2 as Thermoelectric(TE) materials
2014/12/3
Yoshida lab
Shun Miyaue
thermoelectric (TE) : 熱電
Notes: 1 熱電材料としてのカルコパイライト構造の cuinteの 理論研究。

## Slide 2: Contents
1.Introduction
●Thermoelectrics
●First principle calculation
●CuInTe2
2.Motivation
3.My work
4.Future work
5.Summary
Notes: 熱電のイントロとモチベーションについて話し、実際どのような物質を計算していくか(なぜその物質なのか)について話します。
cuinte2の性質について話したあと、 その性質・結晶構造をを評価・判断するために計算を行った。
アブストで相分離することを言ったが計算が間に合わなかったので理論のとこだけ説明し、どのようなことが期待できるか話す。

## Slide 3: Thermoelectric Effect
Seebeck effect
Peltier effect
1.Introduction
Seebeck effect
(S:Seebeck coefficient)
Peltier effect
(Π:peltier coefficient)
Thomson effect
(α:thomson coefficient)
Thermal energy
electric energy
direct conversion
TE materials are used as
generator or refrigerator.
Notes: 熱電気効果には大きく分けて３つある。
トムソン効果について第一項 ρ J2 はジュール熱を表す。これは不可逆である、第2項はトムソン熱。
このなかでトムソン効果はゼーベック効果ペルチエ効果に比べてかなり小さい作用なのであまり考えない。
S と Πは独立ではなく関係がある。それがケルヴィンの公式。熱力学１、２法則。

## Slide 4: Thermoelectric materials
1.Introduction
○advantage
・No mechanical parts
→ durability for many years
・No requirement refrigerant fluids and related chemicals & reuse waste heat.
→ environmental harmonics
○problem
・low efficiency (efficiency = 10%)
・toxic potential
・rare metal
http://www.jst.go.jp/pr/info/info951/
http://product.rakuten.co.jp/product/-/199be25f4b205fc73d09795a50582b56/?sc2id=gmc_211752_199be25f4b205fc73d09795a50582b56&scid=s_kwa_pla
Notes: 今まで見た通り熱電とは熱と電気を直接的に変換するようなマテリアルであり、 発電機や冷蔵・冷温庫として使われています。
利点としては、長年使える＆環境調和性。
ただし問題点としては効率が低いことと、コストが高いこと。
目標は30％

## Slide 5: Dimensionless Figure of Merit
1.Introduction
(ZT=1 → Carnot efficiency 10%)
G. Jeffrey Snyder et al., Nature Materials 7(2008)105-114
We introduce the dimensionless figure of merit (ZT)
to evaluate the performance of TE materials.
σ:electric conductivity
S:Seebeck coefficient
κ:thermal conductivity
Notes: では、実際どのように評価するか。
熱電では無次元量の性能指数としてZTというものを用いる。 ZT=１のとき変換効率は１０％ほど。
（口で説明）ZT=1なら変換効率が10%。現在使われている物質と置き換わるにはZT3以上。
metal はσ○ κ× S×
insulator σ× κ○ S○
現在実用されているもので、最も有名なものがBiTe とSbTeのぺあ

## Slide 6: First principle calculation
1.Introduction
only use atomic position & atomic number
Parameter based on experiment
physical amount
・electric conductivity
・Seebeck coefficient etc…
electronic structure
・band
・dos etc…
experimental
・comparison
・explanation
・prediction
Notes: 第１原理計算とは実験的なパラメーターを用いずに、・原子番号と・原子位置のみを使って計算するものである。
第１原理計算から私たちは物質の電子構造を調べることができる。そしてそこから、物理量を計算することにより、実験的な結果と計算結果との間で、比較・説明・予測を行うことができる。

## Slide 7: CuInTe2
1.Introduction
●previous experimental work
[1]Ruiheng Liu,Lili Xi,Huili Liu,Xun Shi,Wenqing Zhang and Lidong Chen
Chem.Commun.,2012,48,3818-3820
ZT=1.18(850K)
P-type semiconductor
●structure
chalcopyrite structure
a= 6.189Å ,c= 12.391Å
Eg=1.02[eV]
[ZnTe]2 (zinc-blende) CuInTe2(chalcopyrite)
Notes: Cuが抜けやすい(キャリアを稼ぐ方法)。→ホールドーピング。
p型。 実験事実としてこのようなものがあり、ZT,Sはこんな感じ。

## Slide 8: Approach to increase ZT
2.Motivation
σ:electric conductivity
κ:thermal conductivity
S:Seebeck coefficient
Large ZT requires …
▲ large Seebeck coefficient
▲ large electric conductivity
▼ small thermal conductivity
contradiction
It is difficult to increase ZT.
BUT
CuInTe2 has the good electric properties
and low thermal conductivity.
(ex.PGEC-phonon glass electron crystal)
Notes: 熱電材料は電気伝導度が大きく、熱伝導度がちっさいものが良いとされている。 しかしその二つは基本的に同じようにふるまうので、効率の高い熱電材料を得るのは難しいとされている。

## Slide 9: Motivation
2.Motivation
・I calculate Seebeck coefficient .
Compare theoretical results & experimental one
・I will calculate the phonon-interaction.
behavior of thermal conductivity
by phonon-interaction
In order to design good thermoelectric materials,
I investigate physical property of CuInTe2 about two points bellow.
Notes: 熱電特性の理論計算との比較が十分でない。 理論計算に信頼がない状態である。→seebeck係数を計算・比較することで理論と実験の一致の度合いを見る。
熱的な特性、特にフォノンによる熱の散乱がどの方向において多いかという点を調べる。

## Slide 10: Calculation method
3.My work
●electronic structure/Seebeck coefficient
・FLAPW (Full-potential Linearized Augmented Plane Wave ) method
・DFT/LDA
cutoff energy = 24.0[Hr]
lmax = 7 (spherical wave)
K-point = 432 in 1st B.Z
・Rigid band model
EF
The approximation that think
shift of hole concentration as that of EF
Notes: 密度反関数摂動論

## Slide 11: Boltzmann equation
3.My work
・distribution function
Seebeck effect
electric and heat current
(E:electric field , ∇T:thermal gradiant)
(Lij:conductivity tensor)
Notes: はじめに計算に必要な輸送方程式、ボルツマン方程式について説明する。
熱流と電流は電場と温度勾配から発生します。その係数を、コンダクティヴィティーテンソルと言います。 こんだく〜〜をもちいてしぐまSを表すと、右のように。。。
分布関数をおいて、平衡状態からのずれを計算する。

## Slide 12: Boltzmann equation
3.My work
diffusion field
Boltzmann equation
Bloch-Boltzmann equation
Notes: ザイマンゼミの（参考文献）
τ（E）←消す
L_{00} &= 2e^2\sum_{\bm{k}} \biggl( \frac{\partial f_{\bm{k}}}{\partial E} \biggr) \bm{v_k \times v_k} \cdot \tau \\
&=2e^2 \tau \int D(E) v^2(E) \biggl(- \frac{\partial f(E)}{\partial E} \biggr) dE

## Slide 13: Previous work
3.My work
・previous work[1]
[1]Ruiheng Liu,Lili Xi,Huili Liu,Xun Shi,Wenqing Zhang and Lidong Chen
Chem.Commun.,2012,48,3818-3820
at room temperature
S
annealing time | nh(1018 cm-3) |  | S(μVK-1)
▲1hour | 1.87 |  | 384
■3days | 5.75 |  | 273
●7days | 10.6 |  | 254
Metallic
Notes: それでは、理論計算との比較の前に、先行研究の内容を説明します。 〜〜〜〜〜を用いて結晶化する際にアニールの時間を３種類に変えた。
見ての通り、室温におけるホール濃度はアニールの時間が増えるにつれ大きくなっているのがわかる。

## Slide 14
Compare my theoretical result
and experimental one
3.My work
Seebeck coefficient
Calculation result of “annealed for 7days” is different from experimental one.
Sxx
Szz
annealing time | nh (1018 cm-3) | Smax (experimental)
▲1hour | 1.87 | 414.3(500K)
■3days | 5.75 | 337.7(550K)
●7days | 10.6 | 307.8(600K)
Smax (calc Sxx) | Smax (calc-Szz)
498.2(450K) | 487.0(450K)
438.4(650K) | 424.6(600K)
Notes: ホールの濃度を合わせるようにrigid band 近似をした。

## Slide 15: Electronic Structure of CuInTe2
3.My work
anti-bonding state
bonding state
non-bonding state
Notes: Cuが四面体配位→de dr drはTeのpと混じって結合状態と反結合状態を作る。（エネルギー的に得） non-bonding = de dっぽいやつ。
drは上。
反結合が全部バレンスにおるから。
（普通の半導体ではnon-bondingなし。）
半導体というと。。。。。
（ Cu は d10 → d8 やから反結合状態にあるCuが抜けるとCuとTeは共有結合になるはず。）

## Slide 16: Electronic Structure of CuInTe2
3.My work
Cu
It is easy to create
Cu-vacancy
Notes: Cu 抜けやすい
反結合が全部バレンスにおるから。
（ Cu は d10 → d8 やから反結合状態にあるCuが抜けるとCuとTeは共有結合になるはず。）

## Slide 17
3.My work
Discussion
Because of these discussion,
Crystal structure includes more defect, as annealing time is longer.
It indicates that we can control the hole concentration and
thermoelectric properties of CuInTe2 under the fabrication process.
Calculation result of “annealed for 7days” is different from experimental one.
It is easy to create
Cu-vacancy
Notes: ホールの濃度を合わせるようにrigid band 近似をした。

## Slide 18: Summary
・ Calculation results matched experimental ones roughly at high temperature except for “annealed for 7 days”.
・ Crystal structure includes more defect ,as annealing time is longer.
5.Summary
・I calculated Seebeck coefficient.
It indicates that we can control the hole concentration and
thermoelectric properties of CuInTe2 under the fabrication process.

## Slide 19
Thank you for your attention!
Notes: 今まで見た通り熱電とは熱と電気を直接的に変換するようなマテリアルであり、 発電機や冷蔵・冷温庫として使われています。
利点としては、長年使える＆環境調和性。
ただし問題点としては効率が低いことと、コストが高いこと。
目標は30％